korea fire-rating Building Material Association

	석고보드 안전성 자료

한국내화건축자재협회

목   차

www.kfbma.org

1. 석면이란? ……………………………………………	3
2. 석고란? ………………………………………………	4
3. 석고의 분류 …………………………………………	6
4. 석고보드 ………………………………………………	9
5. 석고보드공정에 따른 석고의 변화 ………………	11
6. 석고보드와 천장텍스 ………………………………	12
7. 석고와 미네랄울 석면 비교 ………………………	13
8. 석고보드와 라돈 ……………………………………	14
9. 석고보드 친환경제품 인증 …………………………	17
10. 석고보드 해외 인체안전성자료 …………………	18
11. 석고와 석고보드에 대한 Q/A ……………………	19

《 석고는 》

다양한 분야에서 오랜 세월동안 사용해온 방화성과 내열성이 뛰어난 천연광물입니다.

많은 사람들이 석고와 석면이 비슷한 이름을 가지고 있어 석면과 같은 물질로 오해하고 있습니다.

그러나, 석고는 석면과는 전혀 다른 물질입니다.

1. 석면이란?

주로 변성암층의 사문석계, 각섬석계 등에서 발생하는 섬유상의 광물질로 다량의 마그네슘을 포함하고 있는 함수규산염광물입니다. 석면은 결정질구조로 평균직경이 0.1~1㎛이하의 가늘고 긴 섬유다발로 이루어져 있으며, 섬유의 말단부위는 갈고리 형태로 체내에 박힐 경우 잘 빠지지 않는 특성을 가지고 있습니다.

또한, 섬유의 유연성이 높아 종방향으로 찢어지기 쉽기 때문에 섬유의 직경이 작아져 호흡을 통해 폐로 흡입되기 쉽습니다. 석면이 체내에 장기간 축적될 경우 10~30년의 잠복기를 거쳐 석면폐, 악성중피종, 폐암 등을 유발합니다.

석면은 세계보건기구(WHO) 산하의 IARC(국제 암 연구기관)에서 석면을 Group 1 (인체에 대한 발암물질)로 규정하고 있으며, 미국산업안전보건청(OSHA), 유럽연합(EU) 역시 석면을 인체에 암을 일으키는 것이 확실한 1급 발암물질 또는 인체발암확정물질(Class 1)로 규정하고 있습니다.

IARC Gruop 1 (인체 발암유발 물질)

→ 석면, 담배, 카드뮴 등

2. 석고란?

	가. 석고의 정의? 석고는 각종 형태의 황산칼슘 또는 황산칼슘수화물의 총칭으로 매우 부드러운 광물로 구성되어 있으며, 의료, 장식, 미술재료, 건축자재 등 다양한 분야에서 사용되고 있는 안전성이 높은 물질입니다. 화학식 [ CaSO4 + 2(H2O) ]

나. 석고의 역사

♣ 해외

	석고는 기원전 3000년경 고대 이집트에서 석고 회반죽을 이용한 성벽장식, 피라미드의 모르타르, 내부장식벽으로 사용되었으며, 석고의 단결정을 응용한 창유리, 공예품 등에도 사용되었습니다.
수세기 동안 석고회반죽 제조는 고전적인 경험적 기술에 의해 전해오다 17세기에 이르러 과학적인 연구에 의해 발전을 이루게 되었으며, 18세기 중엽 미국, 캐나다 지역에서 천연석고광산에서 채굴된 이수석고를 반수석고화 하기 시작하였고, 19세기에 반수석고의 수화반응을 조절하는 기술개발과 더불어 1901년 미국에 세계최초의 석고보드 공장이 건설되면서 산업화를 시작하게 되었습니다.

♣ 국내

국내에서는 60년대말, 대단위 화학비료공장이 가동되면서 인산공장의 공정중에 화학석고가 산업폐기물로 부산되기 시작되어, 이를 이용한 석고산업이 본격적으로 활동을 하게 되었으며 국내 시멘트제조용 원료로 천연석고를 수입에 의존하던 상황에서 인산부산석고의 생성은 수입대체 효과뿐만 아니라 기타산업에 큰 영향을 발휘하게 되었습니다. 1998년 인산부산석고가 아닌 다른형태의 화학석고가 생성되었는데 이때부터 화력발전소에서 부산되는 배연탈황석고가 사용되기 시작했습니다.

다. 석고의 특징

방화성	석고는 결정수를 가지고 있어 가열되면 탈수 될 때까지 이면 온도가 100도 이상 상승되지 않습니다.
단열성	석고는 열전도율이 낮아 여름과 겨울에 덥고 찬 공기를 차단 하여 열효율을 높여줍니다.
친환경성 경제성	화학석고는 폐기물로 버려지던 산업부산물을 재활용한 자재로서 경제적이고 친환경적인 물질입니다.

3. 석고의 분류

석고는 광물형태로 존재하는 천연석고와 산업현장에서 부산되는 화학석고로 분류됩니다.

석고

천연석고

배연탈황석고

(FGD)

화학석고

인산부산석고

(PG)

<석고의 분류>

1. 천연석고

천연적으로 산출되는 광물로써 국내에는 전혀 산출되지 않습니다. 고급품(순도 99%이상)은 모로코 등에서 수입합니다. 주요 산지는 미국, 캐나다, 프랑스, 호주, 태국, 중국 등이며 발달된 결정구조를 가지고 있으나 산지별로 품질이 균일하지 못한 단점이 있습니다. 국내에서 건축자재로는 사용하지 않고 있습니다.

2. 화학석고

배연탈황석고 (FGD)	인산부산석고(PG)
배기가스(SOX)＋ 석회석(CaCO3) → 정제Gas +석고(CaSO4ㆍ2H2O)	인광석(Ca3(PO3)2)＋ 황산(H2SO4) → 인산(H3PO3) ＋ 석고(CaSO3ㆍ2H2O)
제조방법
화력발전소에서 화석연료의 연소 시 발생되어지는 대기오염의 원인이 되는 아황산가스를 제거하기 위하여 흡수제인 분말석회석을 반응시켜 부산물로 생산되는 석고입니다.	인산질비료의 원료인 인광석을 황산으로 처리하여 인산을 제조할 때 부산물로 생성 침전 되는 석고를 말합니다. 인산부산석고의 경우 불순물이 많이 포함되어 있어 순도가 낮습니다.
탈황석고와 인산석고
탈황석고는 인산석고에 비해 불순물이 적고 균일한 품질의 고순도의 석고가 생산됩니다. 석고보드에 사용되는 배연탈황석고의 경우 아황산가스로 인한 대기오염 방지 및 매립 시 발생하는 토양오염을 방지하는 동시에 고품질 생산이 가능한 친환경적인 석고입니다.

▶ 참 고 1◀

석고는 어떠한 발암물질분류에도 포함되어 있지 않은 친환경 광물로 의료용에서 건축용까지 다양한 활용성을 가진 우수한 물질입니다.

발암 또는 발암의심물질로 분류되지 않음

▶ 참 고 2◀

국내에서 건축자재용으로 생산되는 석고는 「석면안전관리법」 제10조제2항에 따라 인체에 미치는 위해성 등이 우려되는 “석면을 함유할 가능성이 있는 물질”에 포함되지 않는 석면과 무관한 안전한 광물입니다.

석면을 함유할 가능성이 있는 물질 : 활석, 질석, 사문석, 해포석

3. 석고에 따른 비교

	천연석고	인산부산석고	배연탈황석고
주요 구성물	CaSO4+2H2O+기타광물	CaSO4+2H2O +기타불순물	CaSO4+2H2O +기타불순물
순도	77~95%	87~95%	92~99%
생성 과정	자연합성물(광산)	인 추출과정 부산물 (비료공장)	배출가스 탈황부산물 (화력발전소)
특징	결정이 잘 발달됨	순도가 낮음	순도가 상대적으로 높으며 품질이 균일
국내건축 사용여부	X	소량사용	주요원료(석고보드)

천연석고	배연탈황석고	인산부산석고

<석고의 형태 비교>

4. 석고보드

석고보드는 친환경 물질인 석고로 제조된 건축자재입니다. 대부분 건축물의 내부마감재로서 벽체, 천장 등에 사용됩니다.

가. 석고보드의 종류

일반석고보드	건축물의 벽체, 천장 및 건식벽체 등 일반적인 용도로 가장 널리 사용
방수석고보드	석고 및 원지에 방수처리를 하여 습기가 많은 화장실이나 주방 부위에 적용
방화석고보드	우수한 방화성능의 고강도 석고보드로서 각종 건축물의 내화구조에 적용
방화방수석고보드	방화성능과 방수기능을 동시에 갖는 다기능성 석고보드로 내화구조 적용 부위 중 화장실, 주방 등 습기에 노출된 구역에 적용
차음석고보드	기존 석고보드에 비해 차음성능이 향상된 제품으로 소음방지를 위한 추가비용을 감소
방균석고보드	아파트 등의 일반 건축물의 바닥몰탈 작업 후 벽체면에 발생될 수 있는 곰팡이의 방지

나. 석고보드의 특징

	방화성
	석고자체가 21%의 결정수를 지니고 있어 가열되면 결정수가 탈수 될 때까지 이면온도가 100°C 이상 상승되지 않으므로 건물골조가 초기방화, 연소지연에 큰 역할을 합니다.
	단열성
	석고 자체는 열전도율이 낮아 여름과 겨울에 덥고 찬 공기를 차단하여 열효율을 높여 줍니다.
	차음성
	석고와 종이의 복합재질로서 같은 중량의 다른 자재들 보다 차음 성능이 뛰어나 외부의 각종 소음을 차단, 조용한 실내환경을 조성해줍니다.
	위생성
	석고는 바퀴벌레, 쥐, 개미 등이 싫어하는 물질이므로 이들의 서식이나 접근을 막아주며, 방균석고보드는 곰팡이 번식과 증식을 억제하는 기능을 갖고 있습니다.
	경제성
	시공이 간편하여 공기를 단축할 수 있고 재료의 할증률이 낮으며 중량이 가벼워 건물구조비가 절감됩니다. 또한 조립 및 해체가 편리하여 시공비가 저렴한 경제적인 제품입니다.
	친환경성
	재활용이 가능한 인산석고 및 FGD(배연탈황석고)를 주원료로사용하여 환경친화적입니다.
	시공성
	칼로 쉽게 절단되고 벽체나 천장에 시공이 용이하며, 시공후 페인트, 벽지 등 다양한 종류의 마감재 사용이 가능합니다.
	치수안정성
	온도나 습도변화에 따라 신축변형이 거의 없어 시공 후 보드의 뒤틀림이나 이음매 부분의 틈이 벌어질 염려가 거의 없습니다.
	내진성
	건식공법으로 내진 구조, 비구조재에 적합하며 지진시에 전도, 국부파괴 등을 방지할 수 있으며 지진의 충격을 흡수하는 내진구조에 최고의 성능을 지니고 있습니다.
	경량성
	석고 심재의 밀도 조절을 통한 경량화 공법 적용으로 보드 중량 감소에 따른 운반, 취급이 용이하며 낮은 밀도에서도 더욱 단단하여 우수한 강도를 나타냅니다
	방수성
	온도나 습도변화에 따라 신축변형이 거의 없어 시공 후 보드의 뒤틀림이나 이음매 부분의 틈이 벌어질 염려가 없습니다.
	일매이음성
	석고보드만이 할 수 있는 이음매 처리 공법으로서 조인트 테이프, 조인트 컴파운드를 사용하여 이음매가 없는 큰 벽을 만들 수 있습니다.

5. 석고보드공정에 따른 석고의 변화

석고는 일반적으로 황산칼슘(CaSO4 + 2H2O)을 말하며, 넓은 의미로는 건조정도에 따라 황산칼슘의 결정수 양이 달라지는 화합물 전체를 말합니다.

결정수가 없는 CaSO4 를 무수석고라 하고, 결정수가 2개(CaSO4 + 2H2O)인 것을 이수석고, 결정수가 1/2 인 것을 반수석고(소석고)로 구분합니다.

석고보드는 석고원료가 처음 이수석고형태로 생산되지만, 석고보드를 만들기 위한 고정성과 경화성이 부족하기 때문에 곧바로 제품화 할 수가 없습니다. 따라서 130~160도의 열을 가하는 소성가공을 통하여 이수석고가 일부 또는 전체 결정수를 잃게 만들어, 소석고(반수석고)로 가공하고, 이 소석고(반수석고)를 다시 물과 첨가물을 혼합하여 물과의 흡수과정을 통해 결정수를 두 개 가진 원래의 이수석고를 만드는 고정경화를 통하여 산업용 재료인 석고보드를 만들 수 있습니다.

● Dehydration(탈수) - 소성공정

CaSO4 + 2H2O + heat ---- CaSO4 + 1/2H2O + 3/2H2O↑ (소석고)

● Rehydration(흡수) - 흡수공정

CaSO4 + 1/2H2O + 3/2H2O↓ ---- CaSO4 + 2H2O + heat↑(이수석고) 고정경화

소성과 흡수공정을 통해 고정경화를 거친 이수석고로 제품화 된 석고보드는 결정수를 포함하고 있기 때문에, 화재 시 결정수가 탈수되기 전까지 열을 막아내는 방화성능을 가지게 됩니다.

6. 석고보드와 천장텍스

석고보드는 1960년대 후반부터 사용하기 시작하였으며, 과거부터 현재까지 석면이 포함되지 않았습니다.

구분	석고보드	천장텍스
과거 석면 함유 여부	석면포함 이력없음	과거 석면함유 (5%~15%) (현재 무석면제품 생산)
용도	일반주택, 사무실 등 벽체마감, 천장마감	학교, 사무실의 천장내부마감
규격	900mm × 1800mm	300mm × 600mm
특징	민무늬	다양한 무늬 (벌레무늬)
구성	석고+종이 등	석면+시멘트+종이 등

천장텍스는 일반적으로 벌레무늬 또는 갈매기무늬를 가지고 있으며, 석고보드보다 작은 크기로 학교나 사무실의 천장의 마감재로 사용되었습니다. (현재 무석면텍스 생산) 일반적으로 알고 있는 석면이 포함된 석고보드라는 표현은 잘못된 표현으로 석면이 포함된 천장텍스로 고쳐 말하는 것이 옳은 표현입니다.

7. 석고와 미네랄울 석면 비교

	석고	미네랄울	석면
주요구성물	이수황산칼슘	안산암, 현무암 등의 암석에 슬래그가 혼합된 혼합물	마그네슘 함량이 많은 함수규산염
생성장소	천연광물 및 공업부산물	인조광물	천연광물
특성	방화성, 단열성 등	흡음성 ,단열성, 내화성	단열, 절연, 내마모성
이용	석고보드, 시멘트, 미용, 조각, 천장마감재	천장마감재, 흡음재 및 단열재	단열재, 보온재, 절연재, 브레이크라이닝, 지붕재
인체유해성	흡입하면 체내에서 용해되어 무해	체내에서 용해되어 무해	흡입하면 미세섬유 가 잔류하여 암유발 (09년 1월1일 전면사용금지)
직경	35~80㎛	5~7㎛	0.1~1㎛
사진

※ 석고는 인체발암성확정물질인 석면의 수십배에서 수백배의 직경을 가지고 있으므로 흡입시 인체에 침투하기 어렵고 광물의 말단이 날카롭지 않아 체내에 박히지 않습니다. 또한 인체용해성물질로서 만에 하나 체내에 침투하여도 용해 후 체외로 배출되는 안전한 물질입니다.

8. 석고보드와 라돈

가. 라돈의 범위

환경 중에 존재하는 자연방사성 물질의 하나로 지각의 암석이나 토양 등에 들어있는 우라늄과 토륨이 여러 단계의 방사성 붕괴 과정을 거친 후 라듐이 되고, 이 라듐이 붕괴하여 생성되는 무색무취의 방사성 불활성 기체입니다.

나. 라돈의 인체영향

세계보건기구(WHO)는 라돈이 흡연에 이어 폐암을 유발시키는 제2의 발암물질임을 경고하였습니다.

다. 라돈의 유입경로

우리나라의 환경부와 국립환경과학원에서 배포한 자료에 따르면, 실내로 유입되는 라돈은 85~95%가 건물지반의 토양 또는 암석으로부터 건축물의 균열부위를 통한 확산에 기인한 것이며, 지하수는 약 1%, 비균열 부위로 부터는 1~4%, 건축자재로 부터는 2~5% 정도 확산되는 것으로 알려져 있습니다. 라돈의 확산은 주로 건물지반의 토양과 암석층에 기인한 것으로 건축자재에서 라돈이 발생하는 것만을 문제 삼기 어렵습니다.

환경마크	→ 국내석고보드 제조사들은 2006년 환경부에서 친환경자재인증을 위한 필수조건으로 방사능지수를 1.0이하로 규정한 이후, 2007년부터 친환경자재인증인 환경마크를 취득해 왔습니다. 현재 규정보다 엄격한 수치인 0.5 이하로 관리하여 석고보드를 제조하고 있습니다.

라. 석고보드와 라돈

과거 관련 연구를 통해 석고보드의 라돈 발생량이 높은 것으로 조사된 사례가 있었습니다. 당시 석고보드에 쓰이던 화학석고는 인산질비료의 원료인 인광석을 황산으로 처리하여 인산을 제조할 때 생성되는 인산석고를 사용한 것으로 인광석에 포함된 불순물의 여과가 충분하지 않을 경우 석고보드에서 라돈발생량이 높아지는 현상이 발생하였습니다. 그러나 현재 석고보드에는 순도가 낮은 인산석고를 대신해 화력발전소에서 발생되는 아황산가스를 제거하기 위해 흡수제인 고순도의 분말석회석을 사용하고 이때 반응시켜 얻어지는 부산물인 배연탈황석고를 전량 사용(2014년 3월 현재)하고 있으므로 불순물이 거의 포함되지 않아 라돈발생량이 거의 없는 친환경적 석고보드가 생산되고 있습니다. 또한, 각각의 석고보드 제조업체는 법정기준치보다 훨씬 낮은 기준을 적용하여 각 종 환경관련마크를 취득하는 등, 엄격한 관리 하에 제품을 생산하고 있습니다.

마. 해외 각국의 라돈 규정 수준

국명	action level (Bq/m3)
	기존가옥	신축가옥	직장	학교
스웨덴	400	200	400	400
독일	400	200	-	-
프랑스	-	-	신축 200, 기존 400
영국	200	200	400	400
아일랜드	200	200	400	200
미국	148 (4pCi/L)	148 (4pCi/L)	-	148 (4pCi/L)
캐나다	800	800	-	800

바. 국내의 라돈 규정 수준

다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 시행규칙

[별표 3] 실내공기질 권고기준

오염물질항목 다중이용시설	이산화질소 (ppm)	라돈 (Bq/㎥)	총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥)	석면 (개/cc)	오존 (ppm)
지하역사, 지하도상가, 여객자동차 터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 항만시설 중 대합실, 도서관·박물관 및 미술관, 장례식장, 목욕장, 대규모점포, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설	0.05 이하	148 이하	500 이하	0.01 이하	0.06 이하
의료기관, 보육시설, 국공립 노인요양시설 및 노인전문병원, 산후조리원			400 이하
실내주차장	0.30 이하		1,000 이하		0.08 이하

- 국내에서는 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 상 라돈가스 권고기준은 148Bq/㎥ 로 미국과 함께 세계적으로 가장 엄격한 기준을 가지고 있습니다.

9. 석고보드 친환경제품 인증

	∘ 환경마크 환경부 산하 한국환경산업기술원에서 자원재활용, 에너지절약, 오염물질저감 등 친환경 성능이 있는 제품에 부여하는 인증
	∘ HB마크 (HB:Healthy Building Materials 인증) (클로버 마크, 친환경건축자재인증) 한국공기청정협회에서 실내공기오염물질 (HCHO, TVOC) 방출량이 적은 제품에 대해 부여하는 인증
	∘ SF마크 (Sanitary Finished 위생가공 품질인증) 안전인증기관인 FITI 시험연구원에서 가공제의 인체안전 및 무독성과 위생가공품의 위생기능성 및 내구성이 있는 제품에 부여하는 인증

국내에서 생산되는 석고보드는 다양한 친환경제품 인증취득을 통해 안전성을 인정받고 있으므로, 안심하고 사용할 수 있습니다.

< 친환경인증기준 >

제품명	시험항목	실내공기질 관리법	환경마크	HB마크
				최우수	우수	양호
석고보드	방사능지수		1.0
	HCHO (㎎/㎡·h)	0.50	0.12	0.015	0.05	0.12
	TVOC (㎎/㎡·h)	4.00	0.40	0.10	0.20	0.40
	톨루엔 (㎎/㎡·h)	0.08	0.08	-	-	-
	5VOC (㎎/㎡·h)	-	-	0.03	0.06	0.12
	석면 (f/cc)	0.01	-	-	-	-
	라돈 (pci)	4	-	-	-	-

* 모든 석고보드 사업장은 지속적으로 인정관리기준 이하로 엄격하게 관리하고 있으므로 안심하고 사용할 수 있습니다.

10. 석고보드 해외 인체안전성자료

	NTP 미국 국립 독성 관리체계 (NTP : National Toxicalogy Program)

NTP는 미국 환경보건과학국립연구회와 질병관리와 예방의 직업안전과 보건센터, 식품과 약품관리의 국립독성연구센터의 정부부처간의 연구프로그램으로 현대의 독성학과 분자생물학의 적용방안과 개발에 의한 공중보건평가 관련 임무를 맡고 있다.

In air and dusts collected from building materials dispersed from the WTC collapse three months later, gypsum was the most common mineral found in outdoor air samples from lower Manhattan.

The majority of studies of Gypsum workers, however, have reported no lung fibrosis or pneumoconiosis, except when gypsum was contaminated with silica.

Gypsum is very soluble in the body.

<2006년 1월 NTP Monograph 中>

국제무역센터 붕괴 3개월 후 공기 중으로 분산된 건축자재로부터 수집한 공기질과 분진들 중 석고는 LOWER 맨하탄의 실외공기샘플중 가장 흔하게 발견되는 광물이였다. 대부분 의 석고 노동자에 대한 연구에서 실리카를 포함한 경우를 제외하고 폐 섬유증 또는 진폐증이 보고되지 않았다. 석고는 체내에서 매우 용해도가 높다.

	일본 석고보드 공업회 (石膏ボード工業會)

- 석고보드의 황화수소발생문제에 대하여 -

2008년 10월 일본의 호텔의 신축공사현장에서 폐석고보드를 지하공구에 불법투기 하여 “폐 석고보드가 빗물과 반응하여 황화수소가 발생되었다” 는 보도발표가 있었습니다. 그러나 석고보드가 물과 반응해서 황화수소가 발생했다는 것은 있을 수 없는 일입니다. 석고보드가 물에 젖는다 해도, 배수가 잘되는 곳이거나, 외기에 노출된 곳에서는 전혀 황화수소발생이 있을 수 없습니다. 석고보드가 수몰상태가 되어 산소와 단절되었을 경우 황화수소발생 위험성이 있을 수 있으나 통상적으로 석고보드의 사용용도가 그와 같은 상황이 아니기 때문에 안심하고 사용해도 괜찮습니다.

11. 석고와 석고보드에 대한 Q/A

석고와 석면은 같은 물질입니까?

석고와 석면은 전혀 다른 물질입니다. 많은 사람들이 비슷한 어감 때문에 석고와 석면을 동일물질로 오해하고 있습니다. 석면은 천연광물섬유로서 현재 사용, 수입, 유통, 제조가 금지되어 있으며, 일반적으로 건축자재로 쓰이고 있는 석고는 화학합성물로 석면과 그 구성이 전혀 다른 물질입니다. 석면은 IARC(국제암연구기관) Group 1 의 인체발암성물질로 분류되어 있으나, 석고는 IARC의 어떠한 그룹에도 포함되어 있지 않은 안전한 물질입니다.

과거 석고보드에 석면이 사용되었다?

지금까지 석고보드에 석면이 사용된 적은 없습니다. 과거 시멘트의 결합력을 높이기 위해 석면이 사용된 천장텍스를 석고보드로 오해한 것 입니다. 석면이 함유된 석면시멘트텍스는 석고보드와 생김새가 유사하기 때문에 이를 오해한 것입니다.

석고보드는 라돈이 발생하는 인체에 해로운 건축자재 아닌가요?

국내 석고보드 생산업체는 순도가 높은 2013년 현재 전량 배연탈황석고를 사용하고 있어 라돈발생량이 거의 없으며, 정부에서 규정한 라돈 방출규정치보다 더 엄격한 기준으로 관리하고 있으므로 안심하고 사용할 수 있습니다. 또한 라돈의 발생은 건축자재보다 건축물이 위치하고 있는 토질이나 암반지대와 연관성이 높습니다.

석고가 체내에 들어가도 괜찮을까요?

WHO(세계보건기구)의 정의에 의하면 폐 내부에 흡입될 수 있는 섬유크기는 직경 3㎛미만, 길이/직경비가 3이상이며, 이중 발암성에 관여하는 크기는 직경 1㎛미만, 길이/직경비가 5이상입니다. 석고의 경우 35㎛ ~ 80㎛의 직경으로 체내에 침투하기 어려울 뿐만 아니라 석고는 체내에서 용해성이 매우 높은 물질이므로 용해되어 체외로 배출됩니다. 그러나 석고도 일반적인 분진과 같은 이물질이므로 되도록 흡입하지 않도록 하며 특히 환기가 나쁜 공간에서의 작업이나 동력으로 절단 가공을 하는 경우에는 국소 배기장치를 설치하거나 방진마스크 등의 보호구를 착용하는 것이 바람직합니다. 눈에 들어간 석고먼지는 이물질이 들어갔을 경우와 같이 약간의 자극이 있을 수 있으나, 유해한 물질이 아니므로 단순히 물 또는 생리 식염수로 씻어내면 됩니다.

석고와 석면을 구분하는 방법은?

⓵ 지촉에 의한 구분 : 석고는 손으로 비벼 분말상으로 부스러지나 석면은

섬유상으로 남아 있음.

⓶ 현미경에 의한 구분 : 석고는 막대 모양이며 직경이 매우 크고 말단이 뭉툭

함, 석면은 다발형태이며 직경이 매우 작고 말단부분이 날카로움.

석고	석면